ФОС по дисциплине

«Коррозия и защита металлов»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЗАЧЕТ

Формой промежуточного контроля является зачет. В билет включается 2 вопроса.

Пример билета при проведении промежуточной аттестации в форме зачета:

| РГРТУ | Экзаменационный билет № 1 Кафедра ХТ Дисциплина «Коррозия и защита металлов» Направление 18.03.01 - Химическая технология | Утверждаю Зав. кафедрой ХТ ______________ Коваленко В.В. «__» _____ 20__ |
| --- | --- | --- |
| - Строение двойного электрического слоя. Равновесный электродный потенциал. Электрохимический ряд напряжений металлов. - Поляризация электродов при прохождении электрического тока. Зависимость скорости электродного процесса от потенциала. Ток коррозии. Причины энергетической неоднородности поверхности металлов. |  |  |

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- Классификация коррозионных процессов по механизму взаимодействия, по условиям протекания и по характеру изменения поверхности материала.

- Классификация методов коррозионных исследований по общему характеру исследований, по их продолжительности и по методам оценки.

- Способы выражения скорости коррозии.

- Классификация металлов и сплавов по коррозионной стойкости - десятибалльная шкала стойкости.

- Химическая коррозия на примере газовой коррозии. Причины химической коррозии. Критерий возможности самопроизвольного протекания химической коррозии. Влияние парциальных давлений компонентов газовой смеси на коррозионный процесс.

- Механизм образования оксидной плёнки на поверхности металла при химической коррозии. Влияние внешних и внутренних факторов на скорость протекания химической коррозии.

- Строение двойного электрического слоя. Равновесный электродный потенциал. Электрохимический ряд напряжений металлов.

- Электрохимическая коррозия металлов. Механизм, причина растворения металла. Критерий возможности самопроизвольного протекания электрохимической коррозии.

- Поляризация электродов при прохождении электрического тока. Зависимость скорости электродного процесса от потенциала.  Ток коррозии. Причины энергетической неоднородности поверхности металлов.

- Пассивность металлов.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЭКЗАМЕН

Формой промежуточного контроля является экзамен. В билет включается 2 вопроса.

Пример билета при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена:

| РГРТУ | Экзаменационный билет № 1 Кафедра ХТ Дисциплина «Коррозия и защита металлов» Направление 18.03.01 - Химическая технология | Утверждаю Зав. кафедрой ХТ ______________ Коваленко В.В. «__» _____ 20__ |
| --- | --- | --- |
| - Стабилизационная очистка воды. - Катодная защита. Плотность тока защиты. |  |  |

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- Пассивность металлов.

- Факторы, определяющие коррозионную агрессивность водных сред.

- Коррозия в пресной и очищенной воде.

- Способы деаэрации и обескислороживания воды.

- Механизм окалинообразования. Причины разрушения оксидных пленок легированной стали при воздействии оксидов ванадия, молибдена, бора.

- Меры борьбы с высокотемпературной коррозией. Применение жаростойких сплавов.

- Влияние состава почвы и содержания влаги на почвенную коррозию. Влияние пористости и электропроводности, содержания растворимых солей.

- Меры борьбы с почвенной коррозией.

- Стабилизационная очистка воды.

- Коррозия конденсатно-питательного тракта.

- Коррозия прямоточных и барабанных котлов. Коррозия турбин.

- Использование ингибиторов и других химических реагентов при консервации котлотурбинного оборудования.

- Области применения защитных покрытий. Подготовка поверхности металла перед нанесением покрытия.

- Методы нанесения металлических покрытий: металлизация, плакирование; гальванические, диффузионные и горячие покрытия.

- Новые способы нанесения покрытий: ультразвуковая и вакуумная металлизация, газотермические защитные покрытия.

- Неорганические покрытия, области применения. Силикатные эмали. Цементные покрытия. Фосфатные покрытия. Оксидные покрытия.

- Органические защитные покрытия. Лакокрасочные покрытия. Гуммирование. Полимерные покрытия.

- Катодная защита. Плотность тока защиты.

- Протекторная защита.

- Анодная защита. Области применения и ограничения на ее использование.

- Основные способы ингибиторной защиты. Оценка эффективности действия ингибиторов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При промежуточной аттестации обучающегося учитываются:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

- полнота и глубина ответа (учитывается объем изученного материала, количество усвоенных фактов, понятий);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).

| Оценка зачета с оценкой, экзамена | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| «отлично» | Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; владеет всем объемом пройденного материала; излагает материал последовательно и правильно. |
| «хорошо» | Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры; владеет большей частью пройденного материала; излагает материал последовательно и правильно. |
| «удовлетворительно» | Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет доказательно обосновать свои суждения; допускает нарушения логической последовательности в изложении материала; владеет небольшой частью общего объема материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. |
| «неудовлетворительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; не может привести ни одного примера по соответствующим вопросам в билете; допускает серьезные ошибки; беспорядочно и неуверенно излагает материал. |

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения:

ПК-1.5 - Обеспечивает  правильную эксплуатацию и подготовку  технологической оснастки и электродов - инструментов, разрабатывает предложения по механизации и автоматизации производственных процессов

Задания закрытого типа:

- Металлическая пластинка в редокс-электроде заряжается положительно в случае

избыточного содержания в растворе восстановленной формы

избыточного содержания в растворе окисленной формы (верно)

одинакового содержания в растворе восстановленной и окисленной форм

- Металлическая пластинка в редокс-электроде заряжается отрицательно в случае

избыточного содержания в растворе восстановленной формы (верно)

избыточного содержания в растворе окисленной формы

содержания в растворе восстановленной и окисленной форм

- Стандартный или нормальный редокс-потенциал возникает в системе

при t=2980 C

при Т=298 К и активности окисленной и восстановленной форм равной 1моль/дм3 (верно)

при t=2980 С и активности окисленной и восстановленной форм в растворе равной 1моль/дм3

- Величина редокс-потенциала при Т=298К может быть рассчитана по уравнению

(верно)

- В ионо-селективных или мембранных электродах по обе стороны мембраны

в растворе присутствуют одни и те же ионы с одинаковой концентрацией

в растворе присутствуют разные ионы, но с одинаковой концентрацией

в растворе присутствуют одни и те же ионы, но с разной концентрацией (верно)

Задания открытого типа:

- Концентрация определяемых ионов в мембранном электроде должна быть ______ с внутренней стороны мембраны

Ответ: постоянной

- Разность потенциалов мембранного электрода зависит только от_________, возникающего на внешней стороне мембраны

Ответ: потенциала

- _________ элементы являются источниками постоянного тока

Ответ: гальванические

- _________ элементы преобразуют химическую энергию, выделяющуюся при протекании окислительно – восстановительной реакции в электрическую

Ответ: гальванические

- Элемент, составленный из двух различных металлических электродов с неодинаковыми электродными потенциалами является _________ гальваническим элементом
Ответ: химическим

ПК-2.1 - Проектирует, разрабатывает и рассчитывает технологическую оснастку и электроды инструменты с использованием современных информационных технологий

Задания закрытого типа:

- К масштабам увеличения относятся

2:1 (верно)

1:100

1:350

- Условное изображение, выполненное с помощью чертежного инструмента, называется

Чертежом

Эскизом

Техническим рисунком (верно)

- К масштабам уменьшения относятся

15:1

1:5 (верно)

2:1

- Изображение предмета на чертеже, выполненного в масштабе 1:2 относительно самого предмета будет

Больше

Меньше (верно)

Больше или меньше в зависимости от формата

- Размеры на чертежах проставляют

в см

в мм

без разницы, указывают единицы измерения (верно)

Задания открытого типа:

- Верно ли утверждение? Масштаб 1:2, указанный на чертеже, означает увеличение изображения.

Ответ: нет

- Верно ли утверждение? Главным видом принято считать вид спереди.

Ответ: да

- Верно ли утверждение? Виды на чертеже располагаются свободно без правил.

Ответ: нет

- Верно ли утверждение? При соединении части вида и части разреза границей является ось симметрии.

Ответ: да

- Верно ли утверждение? Основные линии применяются для выделения самых важных частей чертежа.

Ответ: нет

ПК-2.2 - Разрабатывает и согласовывает документацию для технологической оснастки и электродов - инструментов

Задания закрытого типа:

- В раздел общие положения документа входят

цели и задачи (верно)

формы и методы управления

конкретные обязанности

- На каком документе не ставится реквизит наименование вида документа

уставе

должностной инструкции

письме (верно)

- Последний этап работы с документами называется

сдачей в музей

сдачей в архив (верно)

опубликование во всех российских газетах

- Вид организационного документа, который определяет порядок образования, структуру и организацию работы предприятия

устав (верно)

инструкция

положение

- К внутреннему документообороту относят

официальные письма

внешние докладные записки, справки

приказы, распоряжения организации (верно)

Задания открытого типа:

- Верно ли утверждение? Распорядительный документ вступает в силу с момента создания

Ответ: нет

- Верно ли утверждение? Текущий контроль осуществляется в начале исполнения документов

Ответ: нет

- __________ записка составляется при нарушении трудовой или общественной дисциплины
Ответ: Объяснительная

- Верно ли утверждение? Документооборот – это совокупность документов, связанных между собой.

Ответ: да

- Верно ли утверждение? Должностная инструкция –  это документ, регламентирующий деятельность сотрудников организации.

Ответ: да

ПК-2.3 - Изучает научно-техническую информацию и разрабатывает предложения по внедрению новых технологий производства с использованием ЭХФМО, технологической оснастки и электродов — инструментов

Задания закрытого типа:

- Где можно найти научно-техническую информацию

В газетах

В научных журналах (верно)

В публицистических книгах

- Авторитет журнала может усиливаться

авторитетом издательства (верно)

авторитетом страны издания

языком издания

- В случае, если читатель знаком с предметной областью, но не имеет в ней глубоких знаний, ему лучше изучать

статьи в рецензируемых журналах (верно)

статьи до рецензирования

только клинические рекомендации

- Качественный обзор может содержать небольшое число статей в списке литературы в случае, если

он посвящён очень узкому вопросу (верно)

он посвящён широкому вопросу

- Ключевые базы научной информации – это

Scopus

Web of Science

Все ответы верны (верно)

Задания открытого типа:

- Верно ли утверждение? Ключевые слова необходимы для успешного поиска статьи в базах научных статей

Ответ: да

- Верно ли утверждение? Научные статьи подразделяются на обзоры и оригинальные статьи.

Ответ: да

- Верно ли утверждение? Организацией рецензирования научных статей занимаются редакции научных журналов.

Ответ: да

- Верно ли утверждение? Рецензирование – это предварительная оценка статей экспертами.

Ответ: да

- Верно ли утверждение? Аннотация позволяет получить представление о содержании статьи.

Ответ: да